제22단원

마모와 부식 (Wear & Corrosion)

1. 마모 (Wear)

1-1. 마모의 정의

• 두 표면의 상대 운동으로 인해 소재가 손상되는 현상

• 고관절 인공관절에서 가장 중요한 합병증 원인

• 마모 입자 생성 → osteolysis → 임플란트 해리

1-2. 마모의 종류

• I) Adhesive wear

- 두 표면의 직접 접촉으로 인한 마모

- 미시적 welding과 shearing으로 발생

• II) Abrasive wear

- 단단한 입자가 부드러운 표면을 긁어내는 현상

• III) Fatigue wear

- 반복적인 응력으로 인한 표면 손상

1-3. 마모 입자와 Osteolysis

• 마모 입자 0.1-10 μm이 가장 생물학적 반응 심함

• PE 입자: 가장 높은 생물학적 반응

• Ceramic 입자: 생물학적 반응 적음

1-4. 마모 감소 전략

• I) 재료 개선: Highly cross-linked PE

• II) 정확한 component positioning: 가장 중요

• III) Ceramic bearing 사용

2. 부식 (Corrosion)

2-1. Galvanic Corrosion

• I) 정의: 서로 다른 금속이 접촉할 때 발생

• II) 더 음성인 금속이 부식됨 (anode)

• III) 더 양성인 금속이 보호됨 (cathode)

2-2. Fretting Corrosion

• I) 정의: 미세한 상대 운동과 산화의 조합

• II) 발생 위치: Modular head-neck interface

• III) 금속 이온 용출로 알러지 우려

2-3. Crevice Corrosion

• I) 정의: 산소 부족 상태의 틈새에서 발생

• II) Chloride ion 침투 관련

• III) 자체 촉진 부식 (self-perpetuating)

3. 마모 vs 부식의 임상적 중요성

• Wear: 입자로 인한 osteolysis → 임플란트 해리

• Corrosion: 금속 이온 방출 → 알러지 반응

• CoC: 마모 최소, 부식 없음

• MoM: 마모 낮음, 부식 우려

• MoP: 부식 적음, 마모 높음

핵심 정리

★ Wear: 마모 입자 → osteolysis → 임플란트 해리

★ Corrosion: 금속 이온 방출 → 알러지/독성

★ 0.1-10 μm 크기 입자: 가장 생물학적 반응 심함

★ 정확한 positioning: 마모 감소의 가장 중요한 방법

단원 내용 정리하기

1. Osteolysis의 발생 기전을 설명하시오.

답: 마모 입자 → macrophage에 의해 탐식 → 사이토카인 분비 → osteoclast 활성화 → 골 흡수

2. 마모 입자 크기와 생물학적 반응의 관계는?

답: 0.1-10 μm 크기가 가장 높은 생물학적 반응

3. Fretting corrosion의 정의와 발생 위치는?

답: 미세한 상대 운동과 산화의 복합 현상. 발생: modular head-neck interface

4. 정확한 component positioning이 중요한 이유는?

답: Edge loading을 피하고 접촉압을 최소화하여 마모 감소

객관식 문제

1. 가장 생물학적 반응이 심한 마모 입자 크기는?

① < 0.1 μm

② 0.1-10 μm

③ 10-100 μm

④ > 100 μm

⑤ 입자 크기와 무관

정답: ②

해설: 0.1-10 μm 크기의 입자가 대식세포에 의해 효율적으로 탐식되어 가장 높은 생물학적 반응 유발

2. Fretting corrosion이 가장 우려되는 부위는?

① Cup-bone interface

② Stem-bone interface

③ Modular head-neck taper

④ Femoral head surface

⑤ Acetabular liner

정답: ③

해설: Modular implant의 taper junction에서 미세한 운동과 산화가 복합적으로 작용

3. Galvanic corrosion의 메커니즘은?

① 산소 부족으로 인한 부식

② 미세 운동과 산화의 조합

③ 두 금속의 electrochemical potential 차이

④ 마모 입자의 2차 반응

⑤ 표면 거칠기 증가

정답: ③

해설: 더 음성인 금속이 anode가 되어 부식되고 더 양성인 금속이 cathode가 되어 보호

4. 마모를 가장 효과적으로 감소시킬 수 있는 방법은?

① 더 큰 head diameter

② 높은 cup inclination

③ 정확한 component positioning

④ 높은 활동도 선택

⑤ 더 큰 비구컵 두께

정답: ③

해설: 정확한 positioning이 edge contact를 피하고 contact pressure를 최소화

5. PE bearing에서 osteolysis를 가장 효과적으로 방지하는 방법은?

① PE 두께를 더 두껍게

② Highly cross-linked PE 사용

③ 더 큰 head diameter

④ 더 많은 운동

⑤ 정기적인 재활

정답: ②

해설: Highly cross-linked PE는 crosslinking과 annealing으로 마모 입자 생성 획기적 감소

6. 다음 bearing 중 마모와 부식 모두 가장 낮은 것은?

① Metal on Polyethylene

② Ceramic on Ceramic

③ Metal on Metal

④ Ceramic on Polyethylene

⑤ Metal on Ceramic

정답: ②

해설: Ceramic on Ceramic bearing은 매우 낮은 마모율과 부식 없음으로 가장 우수