제23단원

PMMA (Bone Cement)

1. $EN{Bone-cement Interface} 구조

1-1. 정상 구조

• THA에서 골-시멘트 경계면의 미세한 특성이 중요

• Exhaustive wear와 adhesive wear의 우위에 따라 결정

• TCA (transitional cement anulus)에 미세한 손상 가능

• Fatigue wear의 주요 원인

1-2. 비정상 구조

• Micromotion에 의한 마모

• Corrosive attack로 인한 손상

• Abrasion으로 인한 미세 입자 생성

• Adhesion failure로 인한 박리

• Fatigue wear로 인한 손상

2. 골시멘트 구성 (Bone Cement Composition)

2-1. 분말 (Powder)

- Polymethyl methacrylate (PMMA) particles

- Barium sulfate (BaSO4): 방사선 불투과성

- Initiator (benzoyl peroxide): 중합 개시제

2-2. 액체 (Liquid)

- Methyl methacrylate (MMA) monomer

- N,N-dimethyl-p-toluidine (DMPT): 촉매

- Hydroquinone: 중합 억제제

3. PMMA 중합 과정

3-1. Rapid mixing phase (급속 혼합 단계)

• 분말과 액체 혼합: 30초

• Dough time: 약 1-3분

3-2. Component mixing process

• 급속 혼합: 약 20-30초

• Working time: 약 3-4분 (사용 가능한 시간)

• Setting time: 약 5-10분 (완전 경화)

4. 임상 문제 고려사항

4-1. Chemical bonding vs Mechanical bonding

★ 화학 결합은 시멘트와 식염수의 존재 하에서는 실제로 일어나지 않음 - 기계적 결합이 주된 메커니즘

• 시멘트 내 monomer 용출로 chemical bonding 불가능

• mechanical interlocking이 주요 방법

4-2. Component mixing process의 임상적 중요성

★ Rapid mixing의 중요성 - 기계적 강도와 조직 반응에 영향

• Rapid mixing 비율: dough time 단축

• Dough time (dough time): 유동성과 조작 시간의 절충

• Working time: 시멘트 유동성 유지 시간

• Setting time: 완전 경화 시간

5. 생체 반응 및 부작용

5-1. Systemic effects

- Perioperative hypotension: 혈관 확장으로 인한 저혈압

- Hypoxemia: 산소 포화도 저하

- Cardiac arrhythmia: 심장 부정맥

- Fat embolism: 지방 색전증

5-2. Local tissue effects

- Thermal effect: 중합 열로 조직 손상 (최대 60-70℃ 도달)

- Chemical toxicity: MMA monomer의 세포독성

- Foreign body reaction: 만성 염증 반응

5-3. Long-term effects

- Osteolysis: 시멘트와 임플란트 사이의 미세 입자에 의한 골 흡수

- Loosening: 시멘트 이완

6. 시멘트 기공률 감소 방법

• 기공률 증가는 강도 저하와 마모 증가를 유발

6-1. Vacuum mixing

- Vacuum 환경에서 혼합

- 기공 함유율 감소: 20-50% 감소

6-2. Pressurization

- Centrifugation 또는 가압으로 기공 제거

- 강도 증가 및 내구성 개선

7. 임상 선택 기준

• 환자 연령 및 골의 질

• 임플란트 고정 방식

• 장기 추적 관찰의 가능성

연습문제

1. PMMA 골시멘트와 뼈의 결합 메커니즘을 설명하시오.

답: Mechanical interlocking이 주요 메커니즘이며, chemical bonding은 실제로 일어나지 않는다. 시멘트의 기공으로의 뼈 침투를 통해 물리적 고정이 이루어진다.

2. PMMA 시멘트의 기공률을 가장 효과적으로 감소시키는 방법은?

① Rapid mixing만 시행

② Vacuum mixing 또는 가압(centrifugation)

③ 분말을 더 많이 사용

④ 액체를 더 많이 사용

⑤ 가열하여 중합 가속

정답: ②

해설: Vacuum mixing이나 centrifugation을 통해 중합 과정에서 발생하는 기공을 제거할 수 있다. 이는 시멘트의 강도와 내구성을 20-50%까지 증가시킨다.

3. Bone-cement interface의 실패 메커니즘을 설명하시오.

답: Micromotion에 의한 마모, corrosive attack으로 인한 손상, fatigue wear로 인한 피로 손상, adhesion failure로 인한 박리 등이 있다.

4. PMMA 시멘트 중합 중 가장 높은 온도에 도달하는 시기는?

① 혼합 직후

② Dough time 시작

③ Working time 중간

④ Setting time 후기

⑤ 완전 경화 후

정답: ②

해설: PMMA의 중합은 발열반응이며, 시멘트가 뜨거워지기 시작하여 최대 60-70℃에 도달한다. 이는 인접한 조직에 열 손상을 줄 수 있다.

5. Perioperative hypotension이 발생하는 원인을 설명하시오.

답: PMMA의 중합 열과 화학물질(특히 MMA monomer)이 혈관계에 작용하여 혈관 확장을 유발하고, 이로 인해 혈압이 저하된다.

6. THA에서 Transitional cement anulus (TCA)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 고강도의 시멘트 부분

② 변형된 구조로 미세 손상이 발생하기 쉬운 영역

③ 시멘트와 임플란트의 결합 부위

④ 시멘트 내의 기공 부위

⑤ 골의 변연부

정답: ②

해설: TCA는 뼈와의 미세 결합이 변형되어 피로 및 마모에 취약한 영역이다.

7. 시멘트 포장 방법에서 Vacuum mixing의 이점을 설명하시오.

답: 기공률을 20-50%까지 감소시켜 시멘트의 강도와 내구성을 향상시키고, 마모와 미세 입자 생성을 감소시킨다.

8. 다음 중 PMMA 시멘트의 장기 부작용으로 옳은 것은?

① 초기 강도 저하

② 금속 부식

③ Osteolysis (골용해)와 loosening

④ 임플란트 파절

⑤ 감염

정답: ③

해설: 미세 시멘트 입자가 대식세포를 자극하여 만성 염증을 유발하고, 이로 인해 골용해와 임플란트 이완이 발생한다.

9. 시멘트의 'Dough time'과 'Working time'의 임상적 의미는?

답: Dough time은 시멘트가 적절한 점도에 도달하는 시간(약 1-3분)이고, working time은 외과의가 실제로 시멘트를 사용할 수 있는 시간(약 3-4분)이다.

10. PMMA 시멘트 중합 중 발생하는 MMA monomer의 주요 영향은?

① 강도 증가

② 기공 감소

③ 혈관 확장과 세포독성

④ 골 형성 촉진

⑤ 항염증 작용

정답: ③

해설: MMA monomer는 휘발성이 높은 화학물질로, 혈관계를 자극하여 저혈압을 유발하고, 국소적으로 세포독성을 나타낸다.